设计说明

- 设计依据

- 设计委托书

- 《城市道路工程技术规范》                        （GB 51286-2018）

- 《城市道路工程设计规范》                          （CJJ 37-2012）

- 《城市道路路线设计规范》                         （CJJ 193-2012）

- 《城镇道路路面设计规范》                         （CJJ 169-2012）

- 《城市道路交叉口设计规程》                       （CJJ 152-2010）

- 《城市道路路基设计规范》                         （CJJ 194-2013）

- 《无障碍设计规范》                              （GB 50763-2012）

- 《公路土工合成材料应用技术规范》               （JTG/T D32-2012）

- 《城镇道路工程施工与质量验收规范》                （CJJ 1-2008）

- 设计标准

道路等级：城市主路

计算行车速度：50km/h

路面类型：沥青混凝土路面

标准轴载：BZZ-100

交通饱和设计年限：20年

路面结构设计年限：15年

- 工程概况

行政路是通许县的东西向城市主干路，位于通许县西南部，设计范围为西起富民路，东至康力路，工程全长497.728m。沿线与富民路、康力路相交，均为现状道路。本工程道路红线为30.6m，三幅路形式。现状道路断面为30.6m（红线）-3.8m（非机动车道）+3.0m（绿化带）+17.0m（车行道）+3.0m（绿化带）+3.8m（非机动车道），改造后标准段断面布置型式为：30.6m（红线）-3.5m（非机动车道）+0.8m（绿化带）+22.0m（车行道）+0.8m（绿化带）+3.5m（非机动车道）。

本工程设计内容包括原绿化带等拆除后加宽机动车道、绿化工程及照明工程。

- 道路平、纵设计

- 平面设计：本次道路工程为东西向城市主干路，位于通许县中东南部，设计范围为西起富民路，东至康力路，工程全长497.728m。道路平面设计依照现状道路走向进行设计。

- 纵断面设计：本次不进行纵断面设计。

- 横断面设计

- 道路标准横断面为单幅路，本工程道路红线为30.6m，三幅路形式。标准段断面布置型式为：30.6m（红线）-3.5m（非机动车道）+0.8m（绿化带）+22.0m（车行道）+0.8m（绿化带）+3.5m（非机动车道）。

- 车行道路面采用双面坡，设计坡度1.5%，采用直线接抛物线型路拱；非机动车道、人行道采用单面坡，设计坡度为1.5%，人行道坡向道路中心。

- 路基、路面结构、人行道结构设计

- 路基设计：直接用作路基填筑的填料，其液限应不大于50％，塑性指数不大于26。路基压实度采用重型击实标准。路基填料强度及路基压实度要求详见下表。

| 项目分类 |  | 路面底面 以下深度 （cm） | 填料最小强度 （CBR） （%） | 压实度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路堤 | 上路床 | 0～30 | ≥8 | ≥95 |
|  | 下路床 | 30～80 | ≥5 | ≥95 |
|  | 上路堤 | 80～150 | ≥4 | ≥93 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥3 | ≥92 |
| 零填及路堑路床 |  | 0～30 | ≥8 | ≥95 |
|  |  | 30～80 | ≥5 | ≥95 |

- 车行道路面结构：全线新建车行道路面结构总厚度为64cm，自上而下依次为：4cm厚细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）+6cm厚中粒式改性沥青混凝土（AC-16C）+0.6cm厚乳化沥青下封层（不计厚度）+18cm厚5%水泥稳定碎石+18cm厚4%水泥稳定碎石+18cm厚水泥石灰土（水泥：石灰：土＝4：12：84)。为减少车行道基层反射裂缝对路面的影响，在基层顶部铺设纤网土工格栅一道，技术要求：抗拉强度≥50kN/m，最大负荷延伸率≤3%，网孔尺寸为15mm×15mm；土工材料质量及施工方法均应满足《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）中的要求。

- 材料要求：

沥青混凝土的沥青上面层采用SBS改性沥青，下面层采用70号A级石油沥青，其各项技术指标应符合《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)技术要求。

沥青混合料中的粗集料：集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度、耐磨耗性。要求采用反击式破碎机进行破碎，加工成最后的石料应具有良好较正方的颗粒形状，禁止采用鄂式机反复破碎，以防止集料产生内伤，影响路面质量。同时，破碎机应具有专门的防尘设备，以减少粉尘的含量。其各项指标应符合《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)技术要求。沥青表面层所用粗集料的磨光值（PSV）技术要求不小于40。表面层所用粗集料与沥青的粘附性不宜低于4级。

沥青混合料中的细集料：沥青面层的细集料可采用天然砂、机制砂及石屑，其规格应分别符合《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)技术要求“沥青混合料用天然砂规格”及“沥青混合料用机制砂或石屑规格”的要求。细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，有适当的颗粒级配，其质量应符合“沥青混合料用细集料质量要求”的规定，并与沥青有良好的粘结能力。天然砂宜选用中、粗砂，天然河砂布宜超过细集料总质量的20%。矿粉应采用石灰石等碱性石料磨细的石粉。

水泥稳定碎石混合料需采用拌和机拌和。有机质含量大于和等于10%或硫酸盐含量大于或等于0.8%的土不宜用水泥石灰稳定。

基层和底基层材料中水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,石灰质量应符合GB 1594规定的Ⅲ级以上消石灰或生石灰的技术指标，碎石最大粒径不超过31.5mm，级配可参照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中表7.5.2所列级配。

- 路基处理：

在施工过程中若发现软基或路床压实度达不到设计要求时，建议采用石灰土进行处理，机动车道下路床处理厚度50cm。仍不能满足要求时，施工单位应及时向监理打报告，共同商讨处理意见。

(1)材料要求：石灰含量为8%，采用塑性指数12～20的粘性土，其颗粒不得大于15mm；石灰采用Ⅲ级及以上生石灰粉，技术指标应符合规范要求。

(2)灰土垫层施工时，地形起伏之处及垫层与天然土交接处，应修筑1：2台阶型边坡，每台阶高度可取500mm，宽1000mm。

(3)路床开挖段：开挖至控制高度后，均匀摊铺生石粉，用路拌机拌匀后，进行碾压。

路床回填段：清表后，禁止大型机械通行，不得扰动原土结构。施工时，应采用渐进法，随填随压，一次成形。

(4)灰土垫层分层夯实、碾压厚度、最佳含水量及夯实碾压遍数根据夯实、碾压机具及设计要求的压实度现场试验确定。

(5)施工中每班所铺筑的石灰土必须夯实碾压完毕，不得隔日碾压。压实后的石灰土30天内不得受水浸泡。

(6)灰土垫层的宽度及厚度应符合设计要求，垫层的压实度应分层检验并满足路床压实要求。

- 路基排水：雨季施工时，工作面不宜过大，应逐段逐片分期施工；根据降水和地质水文等具体情况，设置必要的临时排水措施；严禁边下雨边施工，特别是沥青砼铺筑。

- 技术参数：

季节影响系数：                               1.2

新建机动车道路面交工验收弯沉：               21.6     (1/100mm)

路基顶面交工验收弯沉：                       221      (1/100mm)

路基顶面设计回填模量：                       30        MPa

水泥稳定碎石基层7天抗压强度：               ≥3       MPa

水泥稳定碎石基层压实度：                     ≥98％

水泥石灰土底基层7天抗压强度：               ≥0.8     MPa

水泥石灰土底基层压实度：                     ≥95％

沥青砼混合料稳定度：                         ≥8       kN

沥青砼混合料流值：                           1.5-4     mm

沥青砼混合料空隙率：                         4%-6%

沥青饱和度：                                 65%-75%

机动车道沥青混合料车辙试验动稳定度：         ≥3000 次/mm(上、中面层)

≥1200 次/mm(下面层)

普通沥青混合料极限破坏应变：                 ≥2000

改性沥青混合料极限破坏应变：                 ≥2500

沥青混合料渗水系数：                         ≤120   mL/min

冻融劈裂试验的残留强度比：                   ≥75%

- 施工注意事项

  - 本图采用西安80坐标系及85国家高程基准。施工前应复核道路高程及控制点坐标，各施工段需进行联测，确认无误后方可施工。

  - 基层碾压后6h内必须喷洒透层油，透层油采用乳化沥青PC-2，用量可按1.5L/m2通过试洒确定，透入深度不小于5mm。喷洒透层油后铺筑乳化沥青PC-1下封层，乳化沥青用量1.0L/m2，集料粒径采用0.5～1cm，厚度不宜小于0.6cm。铺筑沥青混凝土之前，在上下面层之间及路缘石、雨水口、检查井等构筑物侧面必须喷洒粘层油，粘层油采用乳化沥青PC-3，用量0.5L/m2。透层、粘层及下封层技术要求及施工均应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中8.4相关规定。

  - 破除旧路面、拆除房基的建筑垃圾要求清至路床。原地基上树根、腐殖土、草皮及路段上的生活垃圾等要全部清理干净，要求清除至原状土，并换填素土分层夯实；耕植土清除30cm厚。路床下存在建筑垃圾时进行翻挖回填，分层压实，回填时CBR值须满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中表6.3.12-1相关规定，填料最大粒径10cm。

  - 水泥稳定碎石基层中的碎石采用级配碎石，集料级配范围符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1—2008）表7．7．1-1的要求。

  - 工程沿线范围地下管线处，施工单位应及时与建设单位联系，协调产权单位共同商定解决办法，临时可采用撑、包、吊、顶等措施予以保护。施工中如遇管线冲突，请按规划管位进行调整；如遇未知隐藏管线及文物等，应及时通知有关单位采取处理措施。

  - 所有管道开挖的沟槽应按有关要求进行回填夯实，压实度除满足其他相关规范和要求外，应满足道路压实度要求。检查井井口均需进行加固，具体见“检查井加固图”。

  - 道路沿线分布有电线杆、树木、坟墓等构筑物，施工前应与相关部门对接，注意对其进行迁移或保护。

  - 道路红线内现状树木树根需要全部挖除，清理干净，并将坑穴填平夯实。

  - 交通、照明、通信、电力等市政横过路管线应在道路施工时预埋。

  - 施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系解决。

  - 施工验收执行《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）。

  - 未尽事宜详见各图纸说明及按有关施工规范、规程严格执行。