尉氏交叉口标线工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线 | 热熔反光 | m2 | 6106.09 | （1）设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。（2）在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要先完全清除老旧标线，后使用机械吹扫路面并喷涂热熔底油下涂剂，下涂剂每平方米控制在150～200g，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。（3）热熔涂料在斧内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明书规定值180℃～230℃之间，不得超过最高限制温度。烃树脂材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的实际不大于4h。（4）涂料喷涂与路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明书的要求。（5）撒播在标线上的玻璃微珠其性能和粒径分布应符合《路面标线用玻璃珠》（GBT 24722）的要求，玻璃珠的撒播应经试验方可实施。撒播玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，分布应均匀，含量以0.3kg/m²的用量加压撒播在所有标线上。白色反光标线的逆反射系数应不小于150mcd·m-2·lx-1，黄色反光标线的逆反射系数应不小于100mcd·m-2·lx-1。（6）标线使用的涂料应具有与路面粘结力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐候性、抗滑性等特性，并应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）要求。（7）标线的颜色为白色、黄色、蓝色、橙色等，应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）要求。（8）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按照《道路交通标志标线》（GB 5768.3-2009）规定漆划。（9）特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等尺寸应按图纸要求和《道路交通标志标线》（GB 5768.3-2009）规定漆划。（10）所有标线应具有线条顺直、宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、衔接良好、厚度均匀、光洁及精美外观；干燥后，应无气泡、开裂、发粘、脱落现象，否则，应由承包人予以更正，其费用由承包人自理。（11）有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，其费用有承包人自理。（12）喷涂施工应避开交通高峰时段进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。（13）喷涂标线时，应有交通安全措施，设置警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线成分干燥。（14）热熔型标线的使用寿命质量要求：沥青路面标线厚度1.8mm以上，沥青路面24个月内标线内要无脱落、无变色等现象发生，36个月内完好率保持80%以上。（15）热熔凸起：密度1.8~2.3，软化点≥100℃，抗压强度，23℃±1℃时，≥12；50℃±2℃时，≥2 |
|  |  | 热熔凸起 | m3 | 216.00 |  |
|  |  | 彩色立体标线 | m4 | 558.60 | 彩色立体标线颜色选用蓝、白、黄三种颜色，彩色防滑骨料和环保型高强度的粘合材料，莫氏硬度≥6，彩色防滑骨料粒径≤4mm，摊铺厚度为4mm；干燥成型后，颜色、骨料颗粒分布均匀，无裂纹、骨料颗粒脱落等现象；在水中浸24h无异常现象；在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象；-10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后无裂纹；抗滑性BPN值：普通防滑型:45≤BPN＜55、中防滑型:55≤BPN＜70、高防滑型:BPN≥70；人工加速老化试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻微粉化和变色。施工要求：(1)基底处治：对原路面或新建基底表面统一进行修补后，采用喷砂工艺进行全面处理，使基底表面粗糙洁净，对局部喷砂后暴露出的损坏情况进行修补。（2）粘贴贴胶纸与搅拌涂料：地面清洁干净后，根据施工要求进行弹线，按照弹线标准粘贴胶纸；(3)将树脂材料搅拌均匀后，均匀涂抹于道路表面，待树脂材料适度自流平后，即撒布彩色防滑骨料。(4)养生3~5小时后，待树脂材料固化后回收表面浮粒，开放交通。 |